# Ausschreibungstext

UMKLEIDESCHRANK TYP VPS13

ein Produkt der Firma BTS-Trennwandsysteme

Georg-Kirmair-Gasse  20    in  81249  München

Tel: 089 - 89 79 64 64    Fax: 089 - 89 79 64 65

oder gleichwertig.

Abmessungen: Korpus Höhe: 2000 mm einschließlich Untergestell oder bauseitigem Sockel, Breite: 300 mm Rastermaß, Sonderraster gegen Aufpreis: 250, 275, 325, 350, 400 oder 450 mm, bei Schränken mit Z-förmiger Tür ist das Rastermaß 350, 400 oder 450 mm. Die Korpus Tiefe beträgt: 525 mm außen (495 mm innen), Doppelblock - Rücken an Rücken - 1050 mm außen.

Konstruktion: Baukastensystem in beliebig langen Reihen. Zusätzliche Berechnung von Passstücken, Blindfächern, Abschlusswänden und Rück-wandverkleidungen.

Einzeln stehendes Abteil oder einzeln stehende Reihe mit 2 Abteilen (gegen Berechnung). Türen DIN links (gegen Aufpreis).

Korpus: Aus weißen wasserfesten HPL-Kompaktplatten nach DIN 16926, mit raumatter Oberflächenstruktur. Rückwand 4 mm, Deckel 6 mm, Zwischen-boden 8 mm mit abgerundeter Vorderkante. Zwischenböden sind in die Trennwand eingelassen. Unterboden aus HPL 6 mm im Farbton weiß oder hellgrau-pepper. Unter- und Zwischenboden mit Gefälle nach vorn. Zwischen- und Seitenwände aus 25 mm starker Verbundplatte mit innerer Alu-Aussteifung, Polyurethan-Ausschäumung FCKW-H-frei, Außendeck 2,5 mm HPL-Kompaktplatte. Abschluss- und Rückwandprofil aus Aluminium naturfarben eloxiert. Z-förmiger Boden in Stärke 8 mm.

Türen: aus wasserfesten HPL-Kompaktplatten 13 mm, nach DIN 16926, mit schwarzer Kante, Oberfläche melaminbeschichtet, Farbton nach BTS-Farb-karte. Kanten und Ecken unfallsicher gerundet. Türanschlag DIN rechts. Bänder aus Edelstahl Rostfrei, innen verdeckt angebracht, außen keine sichtbare Verschraubung. Jede Tür ist mit einem stabilen Türöffnungs-begrenzer ausgerüstet.

Innenausstattung: Hutablage aus 2 Aluminium-Garderobenschienen naturfarben eloxiert, mit grauen Schiebehaken aus bruchsicherem Polyamid, je nach Schrankart pro Gefach 1-4 Haken. Mehrteilige Schränke ohne Innenausstattung. Weitere Sonderausstattungen auf Anfrage.

Türschließung: Hebelzylinderschloss über HS-Anlage sperrend. Jede Tür ist mit einem Kunststoff-Nummernschild mit eingravierter Schranknummer ausge-rüstet. Gegen Mehrpreis sind auch Aluminium-Nummernschilder oder direkte Eingravierungen möglich.

Be-/Entlüftung: Kaminwirkung durch 4 Lüftungsfelder in der Rückwand, bei allen Schränken mit Ausnahme der Typen 40 bis 60, in Kombination mit der Aussparung im Unterboden. Gegen Mehrpreis: Lochfelder im Unterboden, für besonders gute Belüftung.

Preise einschließlich Fracht- und Montagekosten.

Angebotenes Fabrikat:

__________________________________

Wahlweise gegen Aufpreis lieferbar:

- Kastenfallenschloß mit Alu-Nummernschild

- Safe-O-MAT-Sicherheitspfandschloß mit Alu-Nummernschild Drehriegel-verschluß weiß pulverbeschichtet mit Edelstahl-Nummernschild für bau-seitiges Vorhängeschloss

- Weitere mechanische Schlösser oder mit elektronischem wireless (drahtlosem) Kontrollsystem auf Anfrage

- Untergestell aus Edelstahl, pulverbeschichtet

- Sitzbankauflagen aus Vollkern oder Edelholz

- Stirn- Wand- und Deckenblenden.

- Kunststoff-Kleiderbügel mit Netztasche

- Nylonarmband mit Alu-Nummernschild